# АНТИКОРРОЗИОННЫЕ

МАТЕРИАЛЫ

Материалы для наружных поверхностей кузова автомобиля

(для днища и арок колес)

DUGLA MRB 3003

Мастика антикоррозионная противошумная резинобитумная________________________________________________________3

DUGLA BP 111

Мастика битумно-полимерная____________________________________________________________5

DUGLA AM 110

Акриловая мастика_______________________________________________________________7

Материалы для труднодоступных и скрытых полостей

DUGASOL W 2005

Легкопроникающий антикоррозионный состав

на масляно-восковой основе________________________________________________________________9

DUGASOL 109

Антикоррозионный состав на восковой основе_______________________________________________________________11

DUGLA MRB 3003

### Мастика антикоррозионная противошумная резинобитумная

#### Для днища и колесных арок

Характеризуется повышенной коррозионной и абразивостойкостью. Защитная пленка отличается высокой эластичностью и повышенной адгезией при низких температурах. Обладает отличными шумоизолирующими и вибропоглощающими свойствами.

| Назначение и сфера применения материала: |  |
| --- | --- |
| Назначение | Антикоррозионная, антигравийная и противошумная защита наружных и внутренних поверхностей днища и колесных арок всех типов автомобилей. |
| Сфера применения | Обработка новых автомобилей в условиях заводской конвейерной сборки и окраски. Обработка автомобилей, уже бывших в эксплуатации. |

| Основные физико-химические показатели: |  |
| --- | --- |
| Общая характеристика | Материал изготовлен на основе раствора битума. Содержит эффективные пластификаторы и специальные добавки: ингибитор коррозии, шумо- и вибропоглощающие наполнители. |
| Внешний вид | Густая однородная пастообразная масса черного цвета. |
| Содержание сухих веществ, % | 70 |
| Плотность при 23°С, кг/м3 | 1130 |
| Вязкость при 20°С, МПа·с (Брукфилд, ротор №7) | 100-150 |
| Тип пленки | Битумная эластичная |
| Цвет пленки | Черный |
| Устойчивость к высоким температурам, °С | +100 |
| Адгезия при низких температурах, °С | -60 |
| Абразивостойкость, кг/мм | 6 |
| Рекомендуемая толщина сухой пленки, мм | 1-1,5 |
| Время полного высыхания |  |
| при 25°С, час | 24 |
| при 130°С, мин | 30 |
| Способ удаления | Ацетон/ уайт-спирит/ бензин |
| Влияние на окраску автомобиля | Нет |
| Коррозионный тест - 3%-й соляной раствор (хлористый натрий) при толщине сухой пленки ≈1,5 мм, час | 900 |

| Нанесение: |  |
| --- | --- |
| Подготовка поверхности | Наносится на фосфатированную, загрунтованную поверхность. |
| Методы нанесения | Пневматическое или безвоздушное распыление |

| Расход |  |
| --- | --- |
| при толщине слоя ≈1 мм, м2/кг | ≈1,43 |
| при толщине слоя ≈1,5 мм, м2/кг | ≈1,25 |
| Рекомендуемая температура рабочего помещения, °С | > +15 |
| Рекомендуемая температура материала при нанесении, °С | > +18°С |

| Хранение: |  |
| --- | --- |
| Температура хранения, °С | от -40 до +40 |
| Меры предосторожности | Хранить в плотно закрытой таре вдали от источников огня и тепла. |
| Гарантийный срок хранения | 12 месяцев со дня изготовления |
| Примечание | После продолжительного хранения при температуре ниже 0°С перед применением выдержать материал при температуре не ниже 18°С в течение 48 часов. |

| Меры предосторожности: |  |
| --- | --- |
| Противопожарные меры | Рекомендуется держать материал вдали от открытого огня. Не курить. Не работать с материалом вблизи открытого или тлеющего огня. Рабочее помещение должно хорошо вентилироваться. |
| Индивидуальная защита | При работе с материалом пользоваться защитными очками, защитными резиновыми перчатками и респиратором с фильтром |

Дополнительная информация:

Вся приведенная здесь информация о физико-химических свойствах материала или его иных показателях отражает типичные параметры свойств материала.

Все данные получены из результатов научных исследований в лабораториях компании DUGLA и производственных испытаний на автозаводах.

Исследования и испытания проводились по методам и технологиям, применяемым заводами-изготовителями автомобилей при работе с аналогичными антикоррозионными материалами.

Дополнительная информация о данном материале может быть запрошена у специалистов компании DUGLA.

DUGLA BP 111

              - Мастика битумно-полимерная

                - Для днища и колесных арок

Материал обладает улучшенными прочностными свойствами, эластичностью и адгезией при низких температурах. Улучшены свойства шумоизоляции и поглощения вибраций. При нанесении материал более технологичен.

| Назначение и сфера применения материала: |  |
| --- | --- |
| Назначение | Антикоррозионная, антигравийная и противошумная защита наружных и внутренних поверхностей днища и колесных арок всех типов автомобилей. |
| Сфера применения | Обработка новых автомобилей в условиях заводской конвейерной сборки и окраски. Обработка автомобилей, уже бывших в эксплуатации. |

| Основные физико-химические показатели: |  |
| --- | --- |
| Общая характеристика | В основе – битум в сочетании с полимерным пластификатором. |
| Внешний вид | Однородная масса черного цвета. |
| Содержание сухих веществ, % | 62 |
| Плотность при 23°С, кг/м3 | 1130 |
| Вязкость при 20°С, МПа·с (Брукфилд, ротор №7) | 100-150 |
| Тип пленки | Битумно-полимерная |
| Цвет пленки | Черный |
| Стойкость к высоким температурам, °С | +130 |
| Низшая температура адгезии, °С | -50 |
| Абразивостойкость, кг/мм | 10 |
| Рекомендуемая толщина сухой пленки, мкм | 800 - 1000 |
| Время полного высыхания |  |
| при 25°С, час | 24 |
| при 130°С, мин | 30 |
| Способ удаления | Ацетон/ уайт-спирит/ бензин |
| Влияние на окраску автомобиля | Нет |
| Коррозионный тест - 3%-й соляной раствор (хлористый натрий) при толщине сухой пленки ≈1000 мкм, час | 900 |

| Нанесение: |  |
| --- | --- |
| Подготовка поверхности | Наносится на фосфатированную, загрунтованную поверхность. |
| Методы нанесения | Пневматическое или безвоздушное распыление |
| Расход |  |
| при толщине слоя ≈800 мкм, м2/кг | ≈1, 43 |
| при толщине слоя ≈1000 мкм, м2/кг | ≈1, 25 |
| Рекомендуемая температура рабочего помещения, °С | > +15 |
| Рекомендуемая температура материала, °С | не менее +18 |

| Хранение |  |
| --- | --- |
| Температура хранения, °С | От -10 до +40 |
| Меры предосторожности | Хранить в плотно закрытой таре вдали от источников огня и тепла. |
| Гарантийный срок хранения | 12 месяцев со дня изготовления |
| Примечание | После продолжительного хранения при температуре ниже 0°С перед применением выдержать материал при температуре не ниже 18°С в течение 48 часов. |

| Меры предосторожности: |  |
| --- | --- |
| Противопожарные меры | Рекомендуется держать материал вдали от открытого огня. Не курить. Не работать с материалом вблизи открытого или тлеющего огня. Рабочее помещение должно хорошо вентилироваться. |
| Индивидуальная защита | При работе с материалом пользоваться защитными очками, защитными резиновыми перчатками и респиратором с фильтром. |

Дополнительная информация:

Вся приведенная здесь информация о физико-химических свойствах материала или его иных показателях отражает типичные параметры свойств материала.

Все данные получены из результатов научных исследований в лабораториях компании DUGLA и производственных испытаний на автозаводах.

Исследования и испытания проводились по методам и технологиям, применяемым заводами-изготовителями автомобилей при работе с аналогичными антикоррозионными материалами.

Дополнительная информация о данном материале может быть запрошена у специалистов компании DUGLA.

DUGLA AM 110

              - Акриловая мастика

                - Для днища и колесных арок

Один из новейших материалов. Изготовлена на водной основе, не содержит органических растворителей.  Пожаро- и взрывобезопасна при хранении и применении, экологична. Обладает высокими антикоррозионными свойствами.

| Назначение и сфера применения материала: |  |
| --- | --- |
| Назначение | Антикоррозионная, антигравийная и противошумная защита наружных и внутренних поверхностей днища и колесных арок всех типов автомобилей. |
| Сфера применения | Обработка новых автомобилей в условиях заводской конвейерной сборки и окраски. Обработка автомобилей, уже бывших в эксплуатации. |

| Основные физико-химические показатели: |  |
| --- | --- |
| Общая характеристика | Мастика изготовлена на основе водных дисперсий акриловых сополимеров, целевых добавок и наполнителей. Не содержит в себе органических растворителей. |
| Внешний вид | Однородная пастообразная масса темно-серого цвета без посторонних включений. |
| Содержание сухих веществ, % | 70 |
| Плотность при 23°С, кг/м3 | 1170 |
| Вязкость при 20°С, МПа·с (Брукфилд, ротор №7) | 100-150 |
| Тип пленки | Полимерная эластичная |
| Цвет пленки | Темно-серый |
| Стойкость к высоким температурам, °С | +130 |
| Низшая температура адгезии, °С | -40 |
| Абразивостойкость, кг/мм | 20 |
| Рекомендуемая толщина сухой пленки, мкм | 800 – 1000 |
| Время полного высыхания |  |
| при 25°С, час | 24 |
| при 130°С, мин | 30 |
| Способ удаления | Ацетон-содержащие растворители |
| Влияние на окраску автомобиля | Нет |
| Коррозионный тест - 3%-й соляной раствор (хлористый натрий) при толщине сухой пленки ≈1000 мкм, час | 900 |

| Нанесение: |  |
| --- | --- |
| Подготовка поверхности | Наносится на фосфатированную, загрунтованную поверхность. |
| Методы нанесения | Пневматическое или безвоздушное распыление |
| Расход |  |
| при толщине слоя ≈800 мкм, м2/кг | ≈1, 43 |
| при толщине слоя ≈1000мкм, м2/кг | ≈1, 25 |
| Рекомендуемая температура рабочего помещения, °С | > +15 |
| Рекомендуемая температура материала при нанесении, °С | > +18 |

| Хранение |  |
| --- | --- |
| Температура хранения, °С | От -10 до +40 |
| Меры предосторожности | Хранить в плотно закрытой таре. |
| Гарантийный срок хранения | 12 месяцев со дня изготовления |
| Примечание | После продолжительного хранения при температуре ниже 0°С перед применением выдержать материал при температуре не ниже 18°С в течение 48 часов. Повторное замерзание материала не допускается. |

| Меры предосторожности: |  |
| --- | --- |
| Противопожарные меры | Материал пожаро- и взрывобезопасен. |
| Индивидуальная защита | При работе с материалом рекомендуется пользоваться защитными очками, защитными резиновыми перчатками и респиратором с фильтром. |

Дополнительная информация:

Вся приведенная здесь информация о физико-химических свойствах материала или его иных показателях отражает типичные параметры свойств материала.

Все данные получены из результатов научных исследований в лабораториях компании DUGLA и производственных испытаний на автозаводах.

Исследования и испытания проводились по методам и технологиям, применяемым заводами-изготовителями автомобилей при работе с аналогичными антикоррозионными материалами.

Дополнительная информация о данном материале может быть запрошена у специалистов компании DUGLA.

DUGASOL W 2005

Легкопроникающий антикоррозионный состав на масляно-восковой основе

Для труднодоступных полостей

Отличается повышенной коррозионной стойкостью, высокой проникающей способностью и тиксотропностью.

| Назначение и сфера применения материала: |  |
| --- | --- |
| Назначение | Антикоррозионная защита внутренних поверхностей кузова, скрытых полостей салона, багажника, подкапотного пространства и других труднодоступных полостей. |
| Сфера применения | Обработка новых автомобилей в условиях заводской конвейерной сборки и окраски. Обработка автомобилей, уже бывших в эксплуатации. |

| Основные физико-химические показатели: |  |
| --- | --- |
| Внешний вид материала | Вещество бежевого цвета |
| Общая химическая характеристика | Композиция углеводородов, фенолформальдегидной смолы с целевыми добавками и наполнителями. |
| Содержание сухих веществ, % | 60 |
| Плотность при 23°С, кг/м3 | 1100 |
| Вязкость при 20°С, сек | 60 |
| Тип пленки | Масляно-восковая |
| Цвет пленки | Бежевый |
| Устойчивость к высоким температурам, °С | +100 |
| Адгезия при низких температурах, °С | -60 |
| Проникающая способность, мм | 110 |
| Рекомендуемая толщина сухой пленки, мкм | 50 |
| Время застывания и образования пленки, час | 2 |
| Способ удаления | Ацетон/ уайт-спирит/ бензин |
| Влияние на окраску автомобиля | Нет |
| Коррозионный тест - соляной туман (при толщине пленки ≈50 мкм), час | 2000 |

| Нанесение: |  |
| --- | --- |
| Методы нанесения | Пневматическое или безвоздушное распыление |
| Расход при толщине слоя ≈50 мкм, м2/кг | ≈8 |
| Рекомендуемая температура рабочего помещения, °С | 10-35 |
| Нанесение на влажную поверхность | Водовытесняющие добавки, содержащиеся в материале, позволяют наносить материал на влажную поверхность |

| Хранение: |  |
| --- | --- |
| Меры предосторожности | Хранить в плотно закрытой таре вдали от источников огня и тепла. |
| Гарантийный срок хранения | 12 месяцев со дня изготовления |

| Меры предосторожности: |  |
| --- | --- |
| Противопожарные меры | Рекомендуется держать материал вдали от открытого огня. Не курить. Не работать с материалом вблизи открытого или тлеющего огня. Рабочее помещение должно хорошо вентилироваться. |
| Индивидуальная защита | При работе с материалом пользоваться защитными очками, защитными резиновыми перчатками и респиратором с фильтром |

Дополнительная информация:

Вся приведенная здесь информация о физико-химических свойствах материала или его иных показателях отражает типичные параметры свойств материала.

Все  данные получены из результатов научных исследований в лабораториях компании DUGLA.

Исследования проводились по методам и технологиям, применяемым заводами-изготовителями автомобилей при работе с аналогичными антикоррозионными материалами.

Дополнительная информация о данном материале может быть запрошена у специалистов компании DUGLA.

DUGASOL 109

###### Антикоррозионный состав на восковой основе

            - Для труднодоступных и скрытых полостей

Материал изготовлен на восковой основе. Имеет высокую проникающую способность, обладает водовытесняющими свойствами, тиксотропен.

| Назначение и сфера применения материала: |  |
| --- | --- |
| Назначение | Антикоррозионная защита внутренних поверхностей кузова, скрытых полостей салона, багажника, подкапотного пространства и других труднодоступных полостей. |
| Сфера применения | Обработка новых автомобилей в условиях заводской конвейерной сборки и окраски. Обработка автомобилей, уже бывших в эксплуатации. |

| Основные физико-химические показатели: |  |
| --- | --- |
| Внешний вид материала | Однородная вязкая жидкость светло-коричневого цвета. |
| Общая химическая характеристика | Материал изготовлен на восковой основе с целевыми добавками и наполнителями. |
| Содержание сухих веществ, % | 60 |
| Плотность при 23°С, кг/м3 | 870 |
| Вязкость при 20°С, сек | 80 |
| Тип пленки | Восковая |
| Цвет пленки | Светло-коричневый |
| Стойкость к высоким температурам, °С | 100 |
| Низшая температура адгезии, °С | -40 |
| Проникающая способность, мм | 70 |
| Рекомендуемая толщина сухой пленки, мкм | 150 |
| Время застывания и образования пленки, час | 2 |
| Способ удаления | Уайт-спирит/ бензин |
| Влияние на окраску автомобиля | Нет |
| Коррозионный тест - 5%-й соляной раствор (хлористый натрий) при толщине пленки ≈150 мкм , час | 1000 |

| Нанесение: |  |
| --- | --- |
| Методы нанесения | Пневматическое или безвоздушное распыление |
| Расход при толщине слоя ≈150 мкм, м2/кг | 2,6 |
| Рекомендуемая температура рабочего помещения, °С | > +10 |
| Нанесение на влажную поверхность | Водовытесняющие добавки, содержащиеся в материале, позволяют наносить материал на влажную поверхность (не рекомендуется) |

| Хранение: |  |
| --- | --- |
| Меры предосторожности | Хранить в плотно закрытой таре вдали от источников огня и тепла. |
| Гарантийный срок хранения | 12 месяцев со дня изготовления |

| Меры предосторожности: |  |
| --- | --- |
| Противопожарные меры | Рекомендуется держать материал вдали от открытого огня. Не курить. Не работать с материалом вблизи открытого или тлеющего огня. Предохранять от попадания солнечных лучей и нагревания свыше 50°С. Рабочее помещение должно хорошо вентилироваться. |
| Индивидуальная защита | При работе с материалом пользоваться защитными очками, защитными резиновыми перчатками и респиратором с фильтром. |

Дополнительная информация:

Вся приведенная здесь информация о физико-химических свойствах материала или его иных показателях отражает типичные параметры свойств материала.

Все  данные получены из результатов научных исследований в лабораториях компании DUGLA.

Исследования проводились по методам и технологиям, применяемым заводами-изготовителями автомобилей при работе с аналогичными антикоррозионными материалами.

Дополнительная информация о данном материале может быть запрошена у специалистов компании DUGLA.