Подготовка поверхностей с использованием абразивных материалов Sunmight.

Обработка метала.

| Вид работы. | Рекомендации по применению. | Продукция sunmight, технические параметры. | Возможные типоразмеры. | Градация. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зачистка заусенцев, кромок и сварных швов, устранение ржавчины в труднодоступных местах. | Угловая шлифовальная машинка со скоростью от 20000 об./мин. до 30000об./мин. | Зачистной круг quick change discs. Абразивный минерал: оксид циркония. Основа: полиэстеровая плёнка. Связующее: синтетическая смола. Насыпка: закрытая. Цвет: тёмно-синий. | Ø50мм., Ø75мм. | Р24 Р36 Р50 |

Шлифование.

| Вид работы | Рекомендации по применению. | Продукция sunmight, технические параметры. | Возможные типоразмеры. | Градация. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Удаление старого лакокрасочного покрытия. | Предварительное механическое шлифование. Рекомендуется использовать ротационно-вибрационную машинку с ходом эксцентрика 6-10 мм. | Шлифовальный круг L312T: Абразивный минерал: закалённый оксид алюминия. Основа: полиэстеровая плёнка. Связующее: фенольная смола. Насыпка: открытая со стеаратовым покрытием. Цвет: зелёный, 7,9 отверстий. Шлифовальный круг В312Т: Абразивный минерал: закалённый оксид алюминия. Основа: латексная бумага. Связующее: синтетическая смола. Насыпка: открытая со стеаратовым покрытием. Цвет: золотистый, 7. 9 отверстий. | Ø150мм. | Р60 Р80 |
| Подготовка поверхности к нанесению полеэфирных шпатлёвок. | Предварительно механическое шлифование. Рекомендуется использовать ротационно-видрационную машинку с ходом эксцентрика 6-10мм. | Шлифовальный круг L312T: Абразивный минерал: закалённый оксид алюминия. Основа: полиэстеровая плёнка. Связующее: фенольная смола. Насыпка: открытая со стеаратовым покрытием. Цвет: зелёный, 7,9 отверстий. Шлифовальный круг В312Т: Абразивный минерал: закалённый оксид алюминия. Основа: латексная бумага. Связующее: синтетическая смола. Насыпка: открытая со стеаратовым покрытием. Цвет: золотистый, 7. 9 отверстий. | Ø150мм. | Р80 Р180 Р280 |
| Шлифование шпатлёвки | Предварительно механическое шлифование. Рекомендуется использовать ротационно-видрационную машинку с ходом эксцентрика 6-10мм. | Шлифовальный круг L312T: Абразивный минерал: закалённый оксид алюминия. Основа: полиэстеровая плёнка. Связующее: фенольная смола. Насыпка: открытая со стеаратовым покрытием. Цвет: зелёный, 7,9 отверстий. Шлифовальный круг В312Т: Абразивный минерал: закалённый оксид алюминия. Основа: латексная бумага. Связующее: синтетическая смола. Насыпка: открытая со стеаратовым покрытием. Цвет: золотистый, 7. 9 отверстий. | Ø150мм. | Р80 Р180 Р280 |
| Шлифование шпатлёвки | Ручное шлифование. | Шлифовальная полоска L312T: Абразивный минерал: закалённый оксид алюминия. Основа: полиэстеровая плёнка. Связующее: фенольная смола. Насыпка: открытая со стеаратовым покрытием. Цвет: зелёный. Шлифовальная полоска В312Т: Абразивный минерал: закалённый оксид алюминия. Основа: латексная бумага. Связующее: синтетическая смола. Насыпка: открытая со стеаратовым покрытием. Цвет: золотистый. Водостойкий шлифовальный материал D332, D532: Абразивный минерал: Р80-Р600 оксид алюминия Р800-Р2000 карбид кремния. Основа: латексная бумага. Связующие: синтетическая смола. Насыпка: закрытая. Цвет: тёмно-серый. | L312T, B312T полоски: 70x420мм, 70x460мм, 70x127мм, 70x198мм. Листы: 115x225мм, 115x280мм. Рулоны 70x50м, 115x50м. D332, D532 листы: 140x230мм, 230x280мм. | P80-P220 |
| Шлифование транспортного грунта | Механическое шлифование транспортного грунта. Рекомендуется использовать роторно-вибрационную машинку с ходом эксцентрика 6-10 мм. и абразивные материалы градации Р240. В случае если предполагается окраска нового элемента «мокрое по мокрому» применяется эксцентриковую роторно-вибрационная машинка с ходом эксцентрика 3-5 мм. и абразивные материалы градации Р320-Р360. | Абразивный минерал: закалённый оксид алюминия. Основа: полиэстеровая плёнка. Связующее: фенольная смола. Насыпка: открытая со стеаратовым покрытием. Цвет: зелёный, 7,9 отверстий. Шлифовальный круг В312Т: Абразивный минерал: закалённый оксид алюминия. Основа: латексная бумага. Связующее: синтетическая смола. Насыпка: открытая со стеаратовым покрытием. Цвет: золотистый, 7. 9 отверстий | Ø150мм. | Р150-Р240 Р320-Р360 |
| Шлифование грунта наполнителя | Механическое шлифование грунта-наполнителя. Рекомендуется использовать эксцентриковую роторно-вибрационную машинку с ходом эксцентрика 3-5 мм. | Абразивный минерал: закалённый оксид алюминия. Основа: полиэстеровая плёнка. Связующее: фенольная смола. Насыпка: открытая со стеаратовым покрытием. Цвет: зелёный, 7,9 отверстий. Шлифовальный круг В312Т: Абразивный минерал: закалённый оксид алюминия. Основа: латексная бумага. Связующее: синтетическая смола. Насыпка: открытая со стеаратовым покрытием. Цвет: золотистый, 7. 9 отверстий | Ø150мм. | Р240-Р500. |
|  | Ручное шлифование. | Шлифовальная полоска L312T: Абразивный минерал: закалённый оксид алюминия. Основа: полиэстеровая плёнка. Связующее: фенольная смола. Насыпка: открытая со стеаратовым покрытием. Цвет: зелёный. Шлифовальная полоска В312Т: Абразивный минерал: закалённый оксид алюминия. Основа: латексная бумага. Связующее: синтетическая смола. Насыпка: открытая со стеаратовым покрытием. Цвет: золотистый. | L312T, B312T полоски: 70x420мм, 70x460мм, 70x127мм, 70x198мм. Листы: 115x225мм, 115x280мм. Рулоны 70x50м, 115x50м. | Р240-Р320 |
| Шлифование грунта-наполнителя | Ручное шлифование с применением воды. | Водостойкий шлифовальный материал D332, D532: Абразивный минерал: Р80-Р600 оксид алюминия Р800-Р2000 карбид кремния. Основа: латексная бумага. Связующие: синтетическая смола. Насыпка: закрытая. Цвет: тёмно-серый. | D332, D532 листы: 140x230мм, 230x280мм. | Р400-Р800. |
| Матирование старого лакокрасочного покрытия | Механическое шлифование старого лакокрасочного покрытия. Рекомендуется использовать эксцентриковую роторно-вибрационную машинку с ходом эксцентрика 3 мм. | Шлифовальная полоска L312T: Абразивный минерал: закалённый оксид алюминия. Основа: полиэстеровая плёнка. Связующее: фенольная смола. Насыпка: открытая со стеаратовым покрытием. Цвет: зелёный, 7,9 отверстий. Шлифовальный круг В312Т: Абразивный минерал: закалённый оксид алюминия. Основа: латексная бумага. Связующее: синтетическая смола. Насыпка: открытая со стеаратовым покрытием. Цвет: золотистый, 7. 9 отверстий | Ø150мм. | Р500-P600 |
| Финишная обработка | Механическое шлифование старого лакокрасочного покрытия. Рекомендуется использовать эксцентриковую роторно-вибрационную машинку с ходом эксцентрика 3 мм. | Абразивный минерал: закалённый оксид алюминия. Основа: полиэстеровая плёнка. Связующее: фенольная смола. Насыпка: открытая со стеаратовым покрытием. Цвет: зелёный, 7,9 отверстий. Шлифовальный круг В312Т: Абразивный минерал: закалённый оксид алюминия. Основа: латексная бумага. Связующее: синтетическая смола. Насыпка: открытая со стеаратовым покрытием. Цвет: золотистый, 7. 9 отверстий | Ø150мм. | Р600 Р800 Р1000. |

Исправление дефектов окраски, подготовка к полированию.

| Новое лакокрасочное покрытие. Устранение шагрени, включений пыли. | Механическое шлифование нового лакокрасочного покрытия. Рекомендуется использовать эксцентриковую роторно-вибрационную машинку с ходом эксцентрика 3 мм. | Абразивный минерал: закалённый оксид алюминия. Основа: полиэстеровая плёнка. Связующее: фенольная смола. Насыпка: открытая со стеаратовым покрытием. Цвет: зелёный, 7,9 отверстий. | Ø150мм. | Р1500 Р2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Новое лакокрасочное покрытие. Устранение шагрени, включений пыли с подачей воды. | Ручное удаление шагрени, включений пыли. Рекомендуется использовать при шлифовании «по мокрому». Удаление потёков-Р1500, Р2000. Удаление шагрени-Р1500. Удаление пыли-Р2000. | Водостойкий шлифовальный материал D532: Абразивный минерал: Р800-Р2000 карбид кремния. Основа: латексная бумага. Связующие: синтетическая смола. Насыпка: закрытая. Цвет: тёмно-серый. | D532 листы: 140x230мм, 230x280мм. | Р1500 Р2000 |