Устранение дефекта окраски типа «апельсиновая кожура (шагреневая кожа)» и потеков

Применяемые материалы и приспособления:

- Шлифовальная эксцентриковая машина (пневматическая или электрическая 10000 об/мин) с диаметром диска-подложки 150 мм.

- Шлифовальные диски на тканево-поролоновой основе ABRALON 150 мм зерно 500, 1000, 2000 и 4000

- Шлифовальные диски на бумажной основе ROYAL MICRO 150 мм зерно 1000, 1200 и 1500

- Полировальная центробежная машина 150 мм (700-1500 об/мин)

- Абразивный полироль MIRKA POLISH 2000

- Полировальный диск MIRKA POLISHING PAD 2000 150 мм (твердый, белый)

- Абразивный полироль MIRKA POLISH 3000

- Полировальный диск MIRKA POLISHING PAD 3000 150 мм (мягкий, серый)

- Махровая ткань с антистатической пропиткой MIRKA CLEANING CLOTH 330x330 мм

- Ручной спрей-распылитель воды

- Вода

Рекомендуемая последовательность действий:

- Напылить воду на обрабатываемый участок и провести шлифовку материалом ABRALON зерно 2000 или материалом ROYAL MICRO 150 мм зерно 1500 (тоже с водой). Если рельеф поверхности глубокий и есть потеки, предварительно рекомендуем применить ABRALON зерно 500,1000 или ROYAL MICRO 150 мм зерно 1000,1200.

- Убедившись в удалении дефекта окраски, приступить к шлифовке материалом ABRALON 150 мм зерно 4000. Шлифовку проводить, применяя напыление водой. Вначале быстрая шлифовка по всей поверхности, после чего тщательная первичная полировка поверхности. Обработку заканчивать на том же месте, с которого начали. После применения ABRALON 4000 поверхность должна приобрести слабый блеск.

- Проверить качество обработанной поверхности. Оно должно быть однородным. Энергично встряхнуть бутыль с полиролем MIRKA POLISH 2000 и нанести полироль на полировальный диск. Провести полирование обрабатываемой поверхности центробежной полировальной машиной в три этапа:

на первом – полирование на скорости вращения 600 об/мин

на втором  - на скорости 1000 об/мин;

на третьем – на скорости 1500 об/мин.

В ходе полирования своевременно наносить полироль на диск.

4)  После завершения работ по устранению дефекта следует отполировать весь элемент кузова полиролем MIRKA POLISH 3000. Для полирования применять полировальный диск MIRKA POLISHING PAD 3000 150 мм (мягкий, серый).

Важно!

- всегда  шлифуйте более обширную поверхность, чем поврежденный участок

- тщательно очищайте поверхность между стадиями обработки

- для очистки поверхности всегда используйте новую, чистую, влажную, желательно махровую ткань с антистатической пропиткой (ткань типа MIRKA CLEANING CLOTH 330x330 мм)

- не допускайте перегрева шлифуемой (полируемой) поверхности

- во избежание царапин не пользуйтесь для обтирания поверхности бумагой